云浮市墙体材料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

按检验标准要求随机抽取2组样品，1组作为本次抽查的检验样品，1组为保留的备用样品，备用样品封存在被抽查单位。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| 1 | 蒸压灰砂实心砖 | 36块 | 18块 | 18块 |
| 2 | 混凝土实心砖 | 52块 | 26块 | 26块 |
| 3 | 蒸压加气混凝土砌块 | 100mm×100mm×100mm，72块；300mm×300mm×20mm，4块 | 100mm×100mm×100mm，36块；300mm×300mm×20mm，2块 | 100mm×100mm×100mm，36块；300mm×300mm×20mm，2块 |

2 检验依据

2.1蒸压灰砂实心砖

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 2542-2012/7 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 4111-2013/8 |
| 3 | 抗冻性 | GB/T 4111-2013/5 |
| 4 | 放射性 | GB 6566-2010 |

2.2 混凝土实心砖

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 密度等级 | GB/T 4111-2013/7 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 4111-2013/5 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 4111-2013/8 |
| 4 | 抗冻性（15次） | GB/T 4111-2013/12 |
| 5 | 放射性 | GB 6566-2010 |

2.3蒸压加气混凝土砌块

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 干密度 | GB/T 11969-2020/7.2 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 11969-2020/7.2 |
| 3 | 抗冻性 | GB/T 11969-2020/7.4 |
| 4 | 导热系数 | GB/T 10294-2008 |
| 5 | 放射性 | GB 6566-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11945—2019 蒸压灰砂实心砖和实心砌块

GB/T 21144—2023 混凝土实心砖

GB/T 11968—2020 蒸压加气混凝土砌块

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。