2018年广东省云浮市粘结剂类产品质量监督抽查实施细则

YZJ011-KJ-003-2018

- 范围

本细则适用于2018年广东省云浮市粘结剂类产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则和异议处理。

本细则适用于陶瓷砖、天然石材胶粘剂，建筑室内、外墙用腻子。

- 产品分类

  - 产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对粘结剂进行产品分类，其分类代码见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 351 | 35116 |
| 分类名称 | 色漆或清漆等涂料及相关产品 | 各种墙面、地板或天花板用非耐火表面制备物 |

  - 产品种类

    - 胶粘剂

胶粘剂分为陶瓷墙地砖胶粘剂、天然石材水泥基胶粘剂。

    - 腻子

腻子分为建筑室内用腻子、建筑外墙用腻子。

- 术语和定义

JC/T 547-2017、JG/T 157-2009、JG/T 298-2010和JG/T 355-2012标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥10000 | ≥3000，且＜10000 | ＜3000 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 1728  漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1733  漆膜耐水性测定法

GB/T 1748  腻子膜柔韧性测定法

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

GB/T 9265  建筑涂料 涂层耐碱性的测定

JC/T 547-2017  陶瓷砖胶粘剂

JG/T 24-2001  合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T 157-2009  建筑外墙用腻子

JG/T 298-2010  建筑室内用腻子

JG/T 355-2012  天然石材用水泥基胶粘剂

企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 抽样

  - 抽样型号或规格

抽取同一品种、类别、等级、同一供货批的实际规格产品。

  - 抽样方法

    - 在成品仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

    - 按检验标准要求(数量见表3)随机抽取2组样品，1组作为本次抽查的检验样品，1组为保留的备用样品，备用样品封存在被抽查单位。

    - 抽样工作应由企业陪同人员签字确认。

  - 抽样数量

各产品的抽样数量和规格见表3。

- 粘结剂类产品现场抽样表

| 序号 | 产品类型 | 抽样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 20kg | 10kg检验样、 10kg留样 |
| 2 | 建筑外墙用腻子 | 6kg | 3kg检验样、 3kg留样 |
| 3 | 建筑室内用腻子 | 6 kg | 3kg检验样、 3kg留样 |
| 4 | 天然石材用水泥基胶粘剂 | 10kg | 5kg检验样、 5kg留样 |

  - 样品处置

    - 在抽检样品和备用样品的背面或侧面用封条作封样标记，拍照留存。封条应由抽样人员和企业相关人员签字确认。

    - 检测样品包装后带回检验机构，检验消耗。备用样品留企业封存，保存期应在抽查结果公布后不少于三个月。

  - 抽样单

- 抽样单应详细记录被抽查产品及企业相关信息，包括被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

- 记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“瓷砖胶粘剂”，应记录被抽查企业的所有瓷砖胶粘剂销售总额。

- 检验要求

  - 检验项目见表4、表5。

- 胶粘剂产品检验项目及现场抽样表

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 样品规格/mm | 样品数量 /kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥基 | 拉伸粘结强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.11.4.2 | 同表3 | 同表3 |
|  |  | 浸水后的拉伸胶粘强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.11.4.3 |  |  |
|  |  | 热老化后的拉伸胶粘强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.11.4.4 |  |  |
|  |  | 冻融循环后的拉伸胶粘强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.11.4.5 |  |  |
|  |  | 晾晒时间≥20min，拉伸胶粘强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.8 |  |  |
| 2 | 膏状乳液 | 剪切粘结强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.10.4 | 同表3 | 同表3 |
|  |  | 热老化后的剪切粘结强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.10.6 |  |  |
|  |  | 晾晒时间≥20min，拉伸胶粘强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.8 |  |  |
| 3 | 反应型树脂 | 剪切粘结强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.10.4 | 同表3 | 同表3 |
|  |  | 浸水后的剪切粘结强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.10.5 |  |  |
|  |  | 晾晒时间≥20min，拉伸胶粘强度 | JC/T 547-2017 | 推荐性 | JC/T 547-2017/7.8 |  |  |
| 4 | 普通型 | 拉伸胶粘强度 (标准状态) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.7 | 同表3 | 同表3 |
|  |  | 拉伸胶粘强度 (浸水后) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.9 |  |  |
|  |  | 拉伸胶粘强度 (热老化后) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.10 |  |  |
|  |  | 拉伸胶粘强度 (25次冻融循环后) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.11 |  |  |
|  |  | 拉伸胶粘强度 (晾置20min) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.13 |  |  |
| 5 | 快硬型 | 拉伸胶粘强度 (标准状态) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.7 | 同表3 | 同表3 |
|  |  | 拉伸胶粘强度 (6h) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.8 |  |  |
|  |  | 拉伸胶粘强度 (浸水后) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.9 |  |  |
|  |  | 拉伸胶粘强度 (热老化后) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.10 |  |  |
|  |  | 拉伸胶粘强度 (25次冻融循环后) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.11 |  |  |
|  |  | 拉伸胶粘强度 (晾置10min) | JG/T 355-2012 | 推荐性 | JG/T 355-2012/7.13 |  |  |
| 6 | 放射性 |  | GB 6566 | 强制性 | GB 6566-2010 | —— | 2kg |

- 腻子产品检验项目及现场抽样表

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规 或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 样品规格/mm | 样品数量 /kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙用腻子 | 容器中状态 | JG/T 157-2009 | 推荐性 | JG/T 157-2009/6.5 | 同表3 | 同表3 |
|  |  | 施工性 | JG/T 157-2009 | 推荐性 | JG/T 157-2009/6.6 |  |  |
|  |  | 干燥时间(表干) | JG/T 157-2009 | 推荐性 | GB/T 1728-1989/ 乙法 |  |  |
|  |  | 初期干燥抗裂性(6h) | JG/T 157-2009 | 推荐性 | JG/T 24-2001/6.8 |  |  |
|  |  | 打磨性 | JG/T 157-2009 | 推荐性 | JG/T 157-2009/6.9 |  |  |
|  |  | 吸水量 | JG/T 157-2009 | 推荐性 | JG/T 157-2009/ 附录A |  |  |
|  |  | 耐碱性(48h) | JG/T 157-2009 | 推荐性 | GB/T 9265 |  |  |
|  |  | 耐水性(96h) | JG/T 157-2009 | 推荐性 | GB/T 1733 |  |  |
|  |  | 粘结强度 (标准状态) | JG/T 157-2009 | 推荐性 | JG/T 24-2001/6.13.2 |  |  |
|  |  | 粘结强度 (冻融循环5次) | JG/T 157-2009 | 推荐性 | JG/T 24-2001/6.13.3 |  |  |
|  |  | 腻子膜柔韧性 | JG/T 157-2009 | 推荐性 | GB/T 1748 |  |  |
|  |  | 动态抗开裂性 | JG/T 157-2009 | 推荐性 | JG/T 157-2009/ 附录B |  |  |
| 2 | 室内用腻子 | 容器中状态 | JG/T 298-2010 | 推荐性 | JG/T 298-2010/6.5 | 同表3 | 同表3 |
|  |  | 施工性 | JG/T 298-2010 | 推荐性 | JG/T 298-2010/6.7 |  |  |
|  |  | 干燥时间(表干) | JG/T 298-2010 | 推荐性 | J GB/T 1728-1989/ 乙法 |  |  |
|  |  | 初期干燥抗裂性(3h) | JG/T 298-2010 | 推荐性 | JG/T 298-2010/6.9 JG/T 24-2001/6.8 |  |  |
|  |  | 打磨性 | JG/T 298-2010 | 推荐性 | JG/T 24-2001/6.10 |  |  |
|  |  | 耐水性 | JG/T 298-2010 | 推荐性 | GB/T 1733 |  |  |
|  |  | 粘结强度 (标准状态) | JG/T 298-2010 | 推荐性 | JG/T 24-2001/6.12.2 |  |  |
|  |  | 粘结强度 (浸水后) | JG/T 298-2010 | 推荐性 | JG/T 24-2001/6.12.3 |  |  |
|  |  | pH值 | JG/T 298-2010 | 推荐性 | JG/T 24-2001/6.14 |  |  |
| 3 | 放射性 |  | GB 6566 | 强制性 | GB 6566-2010 | —— | 2kg |

  - 检验注意事项

- 带回实验室检测的样品在实验室拆装前应仔细检查样品封样状态，注意有无破坏问题和样品异常损坏。样品异常时做好相关记录，保留样品封样状态和样品拆装过程的影像记录。

- 判定原则

  - 监督抽查结果判定遵循原则：

    - 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

  - 单项判定

- 所有检测项目按单项判定。

  - 综合判定

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

- 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

- 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

- 附件1

广东省云浮市粘结剂类产品质量监督抽查检验项目费用及预算表

本次监督抽查检验费用参照粤价[2002]170号文附件要求及广东省云浮市质量计量监督检测所《产品质量检验收费标准》确定检验费用，单批胶粘剂、腻子产品详细检验项目及收费情况见表2、表4。

- 表1胶粘剂产品检验项目费用表

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测费用（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据/对应序号、页码 | 监督费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸胶粘原强度 | 项 | 278.00 | 拉伸剪切强度 | 170号文/141，36页 | 194.60 |
| 2 | 浸水后的拉伸胶粘强度 | 项 | 278.00 | 拉伸剪切强度 | 170号文/141，36页 | 194.60 |
| 3 | 热老化后的拉伸 胶粘强度 | 项 | 1689.20 (278.00+ 1411.20) | 拉伸剪切强度+ 湿热老化 | 170号文/141，36页 | 1182.44 |
| 4 | 冻融循环后的拉伸胶粘强度 | 项 | 1328.00 (278.00+ 1050.00) | 拉伸剪切强度+ 低温性能 | 170号文/141，36页 | 929.60 |
| 5 | 晾晒时间，20min拉伸胶粘强度 | 项 | 278.00 | 拉伸剪切强度 | 170号文/141，36页 | 194.60 |
| 6 | 压缩剪切胶粘原强度 | 项 | 278.00 | 压缩剪切强度 | 170号文/141，36页 | 194.60 |
| 7 | 热老化后的压缩剪切胶粘原强度 | 项 | 1689.20 (278.00+ 1411.20) | 压缩剪切强度+湿热老化 | 170号文/141，36页 | 1182.44 |
| 8 | 浸水后的压缩剪切胶粘原强度 | 项 | 278.00 | 压缩剪切强度 | 170号文/141，36页 | 194.60 |
| 9 | 拉伸胶粘强度 (6h) | 项 | 278.00 | 拉伸剪切强度 | 170号文/141，36页 | 194.60 |
| 10 | 放射性 | 项 | 1010.00 | 放射性 | 170号文/202，51页 | 707.00 |

- 表2 胶粘剂产品单批次监督检验项目费用表              单位为元

| 序号 | 检验项目 | 检测费用/元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 陶瓷- 水泥基 | 陶瓷- 膏状乳液 | 陶瓷 -反应型树脂 | 石材- 普通型 | 石材- 快硬型 |
| 1 | 拉伸胶粘原强度 | 194.60 | —— | —— | 194.60 | 194.60 |
| 2 | 浸水后的拉伸胶粘强度 | 194.60 | —— | —— | 194.60 | 194.60 |
| 3 | 热老化后的拉伸 胶粘强度 | 1182.44 | —— | —— | 1182.44 | 1182.44 |
| 4 | 冻融循环后的拉伸胶粘强度 | 929.60 | —— | —— | 929.60 | 929.60 |
| 5 | 晾晒时间，20min拉伸胶粘强度 | 194.60 | 194.60 | 194.60 | 194.60 | 194.60 |
| 6 | 压缩剪切胶粘原强度 | —— | 194.60 | 194.60 | —— |  |
| 7 | 热老化后的压缩剪切胶粘原强度 | —— | 1182.44 | —— | —— |  |
| 8 | 浸水后的压缩剪切胶粘原强度 | —— | —— | 194.60 | —— |  |
| 9 | 拉伸胶粘强度 (6h) | —— | —— | —— | —— | 194.60 |
| 10 | 放射性 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 |
| 单批费用合计 |  | 3402.84 | 2278.64 | 1290.80 | 3402.84 | 3597.44 |

- 表3 腻子产品检验项目费用表

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测费用（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据/对应序号、页码 | 监督费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器中状态 | 项 | 35.00 | 在容器中的状态 | 170号文/122，29页 | 24.50 |
| 2 | 施工性 | 项 | 28.00 | 施工性 | 序号109 | 28.00 |
| 3 | 干燥时间(表干) | 项 | 222.00 | 干燥时间（制板） | 170号文/122，30页 | 155.40 |
| 4 | 初期干燥抗裂性(6h) | 项 | 194.00 | 初期干燥抗裂性 | 序号109 | 194.00 |
| 5 | 打磨性 | 项 | 28.00 | 打磨性 | 170号文/122，30页 | 19.60 |
| 6 | 吸水量 | 项 | 196.00 | 吸水量 | 序号109 | 196.00 |
| 7 | 耐碱性(48h) | 项 | 102.00 | 耐碱性 | 170号文/122，30页 | 71.40 |
| 8 | 耐水性(96h) | 项 | 212.00 | 耐水性 | 170号文/122，30页 | 148.40 |
| 9 | 粘结强度 (标准状态) | 项 | 278.00 | 拉伸剪切强度 | 170号文/141，36页 | 194.60 |
| 10 | 粘结强度 (冻融循环5次) | 项 | 530.00 (278.00+252.00) | 拉伸剪切强度+低温性能 | 170号文/141，36页 | 371.00 |
| 11 | 粘结强度 (浸水) | 项 | 278.00 | 拉伸剪切强度 | 170号文/141，36页 | 194.60 |
| 12 | 腻子膜柔韧性 | 项 | 48.00 | 柔韧性 | 170号文/122，30页 | 33.60 |
| 13 | 动态抗开裂性 | 项 | 194.00 | 动态抗开裂性 | 序号109 | 194.00 |
| 14 | 放射性 | 项 | 1010.00 | 放射性 | 170号文/202，51页 | 707.00 |

- 表4 腻子产品单批次监督检验项目费用表   单位为元

| 序号 | 检验项目 | 检测费用/元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外墙用腻子 | 室内用腻子 |
| 1 | 容器中状态 | 24.50 | 24.50 |
| 2 | 施工性 | 28.00 | 28.00 |
| 3 | 干燥时间(表干) | 155.40 | 155.40 |
| 4 | 初期干燥抗裂性(6h) | 194.00 | 194.00 |
| 5 | 打磨性 | 19.60 | 19.60 |
| 6 | 吸水量 | 196.00 | —— |
| 7 | 耐碱性(48h) | 71.40 | —— |
| 8 | 耐水性(96h) | 148.40 | 148.40 |
| 9 | 粘结强度 (标准状态) | 194.60 | 194.60 |
| 10 | 粘结强度 (冻融循环5次) | 371.00 | —— |
| 11 | 粘结强度 (浸水后) | 194.60 | 194.60 |
| 12 | 腻子膜柔韧性 | 33.60 | —— |
| 13 | 动态抗开裂性 | 194.00 | —— |
| 14 | 放射性 | 707.00 | 707.00 |
| 单批费用合计 |  | 2532.10 | 1666.10 |