2018年广东省云浮市人造石产品质量监督抽查实施细则

YZJ011-KJ-004-2018

- 范围

本细则适用于2018年广东省云浮市生产领域和加工领域的人造石产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则和异议处理。

本细则适用于树脂型岗石、树脂型石英石、无机型岗石、无机型石英石、实体面材。

- 产品分类

  - 产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对人造石进行产品分类，其分类代码,见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 375 | 37543 |
| 分类名称 | 混凝土、水泥和熟石膏制品 | 人造石制的瓦、板、砖和类似品 |

  - 产品种类

    - 树脂型人造石

树脂型人造石又分为树脂型岗石、树脂型石英石。

    - 无机型人造石

无机型人造石又分为无机型岗石、无机型石英石。

    - 实体面材

实体面材又称矿物填充型高分子复合材料

- 术语和定义

GB/T 13890-2008、JC/T 908-2013、DB44/T 768-2010和DB44/T 1601-2015标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥10000 | ≥3000，且＜10000 | ＜3000 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 2567  树脂浇铸体性能试验方法

GB/T 3810.3  陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

GB/T 3810.4  陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定

GB/T 3854  增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 9966.1  天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法

GB/T 9966.2  天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法

GB/T 9966.3  天然石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法

GB/T 13890  天然石材术语

JC/T 908-2013  人造石

DB44/T 768-2010 树脂型人造石板材

DB44/T 1100.1  人造石试验方法 第1部分：体积密度和吸水率的测定

DB44/T 1100.2  人造石试验方法 第2部分：弯曲强度的测定

DB44/T 1100.4  人造石试验方法 第4部分：抗热震性的测定

DB44/T 1100.6  人造石试验方法 第6部分：氙灯老化试验

DB44/T 1601-2015 无机型人造石板材

企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 抽样

  - 抽样型号或规格

抽取样品应为同一品种、类别、等级，同一供货批的产品。

  - 抽样方法

    - 在企业成品仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

    - 按检验标准要求(数量见表3)随机抽取2组样品，1组作为本次抽查的检验样品，1组为保留的备用样品，备用样品封存在被抽查单位。若受检单位无法按DB44/T 768—2010产品标准要求提供树脂型人造石板材压缩强度试样时，压缩强度试样参照GB/T 18601—2009/6.4.2进行处理。

    - 抽样工作应由企业陪同人员签字确认。

  - 抽样数量

各产品的抽样数量和规格见表3。

- 人造石产品现场抽样表

| 序号 | 产品类型 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实体面材 （JC/T 908） | 1、200mm×200mm×H，4块（每组2块，共2组）； 2、150mm×150mm×H，12块（每组6块，共2组）； 3、100mm×100mm×H，36块（每组18块，共2组）； 4、100mm×15mm×5mm，10块（每组5块，共2组）； 5、50mm×5mm×5mm，4块（每组2块，共2组）。 |
| 2 | 岗石和石英石（JC/T 908） | 1、300mm×100mm×H，14块（每组7块，共2组）； 2、100mm×100mm×H，16块（每组8块，共2组）； 3、50mm×50mm×50mm（可以粘结叠加达到或稍高于50mm），10块（每组5块，共2组）； 4、50mm×5mm×5mm，4块（每组2块，共2组）。 |
| 3 | 树脂型人造石板材 （DB44/T 768） | 1、（10H+50）mm×100mm×H， 20块（每组10块，共2组）； 2、50mm×50mm×50mm，30块（每组15块，共2组）；如无法提供该规格，可制取50mm×50mm×H，10块（每组5块，共2组）和50mm×50mm×50mm（试样实际厚度叠加粘结达到50mm），20块（每组10块，共2组）。 3、100mm×100mm×H，6块（每组3块，共2组） 4、50mm×5mm×5mm，4块（每组2块，共2组） |
| 4 | 无机型人造石板材 （DB44/T 1601） | 1、（10H+50）mm×100mm×H ，120块（每组60块，共2组）； 2、200mm×200mm×H，12块（每组6块，共2组）； 3、150mm×100mm×H， 20块（每组10块，共2组）； 4、100mm×100mm×H， 20块（每组10块，共2组）； 5、50mm×50mm×50mm，10块（每组5块，共2组）；如无法提供该规格，可制取50mm×50mm×H，30块（每组15块，共2组）； 6、50mm×50mm×H，10块（每组5块，共2组）； 7、50mm×5mm×5mm（骨料小于≤6mm）或者250mm×20mm×H（骨料＞6mm），4块（每组2块，共2组） |

  - 样品处置

    - 在抽检样品和备用样品的背面或侧面用封条作封样标记，拍照留存。封条应由抽样人员和企业相关人员签字确认。

    - 检测样品包装后带回检验机构，检验消耗。封存样品留企业封存，保存期应在抽查结果公布后不少于三个月。

  - 抽样单

- 抽样单应详细记录被抽查产品及企业相关信息，包括被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要由抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

- 记录“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“实体面材”，应记录被抽查企业实体面材的所有销售总额。

- 检验要求

  - 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表4至表7。

- 人造石-实体面材板材产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 巴氏硬度 | JC/T 908 | 推荐性 | GB/T 3854 |  | ● |
| 2 | 弯曲强度 |  | 推荐性 | GB/T 2567 | ● |  |
| 3 | 线性热膨胀系数 |  | 推荐性 | JC/T 908 |  | ● |
| 4 | 放射性 |  | 强制性 | GB 6566 | ● |  |
| 5 | 耐污染性 |  | 推荐性 | JC/T 908 |  | ● |
| 6 | 耐高温性能 |  | 推荐性 | JC/T 908 |  | ● |
| 备注 | a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

- 人造石-石英石和岗石板材产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 莫氏硬度 | JC/T 908 | JC/T 908 |  | ● |
| 2 | 吸水率 |  | GB/T 3810.3 |  | ● |
| 3 | 弯曲强度 |  | GB/T 3810.4 | ● |  |
| 4 | 压缩强度 |  | GB/T 9966.1 | ● |  |
| 5 | 线性热膨胀系数 |  | JC/T 908 |  | ● |
| 6 | 放射性 |  | GB 6566 | ● |  |
| 备注 | a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |  |  |  |  |

- 树脂型人造石板材产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 物理性能 | 吸水率 | DB44/T 768 | GB/T 9966.3 |  | ● |
|  |  | 弯曲强度（干燥、水饱和） |  | GB/T 9966.2 | ● |  |
|  |  | 压缩强度（干燥、冻融后） |  | GB/T 9966.1 | ● |  |
|  |  | 莫氏硬度 |  | DB44/T 768 |  | ● |
|  |  | 线性热膨胀系数 |  | DB44/T 768 |  | ● |
| 2 | 放射性 |  |  | GB 6566 | ● |  |
| 备注 | a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

- 无机型人造石板材产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  |  | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 物理性能 |  | 体积密度 | DB44/T 1601 | DB44/T 1100.1 |  | ● |
|  |  |  | 吸水率 |  |  |  | ● |
|  |  |  | 弯曲强度（干燥、水饱和） |  | DB44/T 1100.2 | ● |  |
|  |  |  | 压缩强度 |  | GB/T 9966.3 | ● |  |
|  |  |  | 莫氏硬度 |  | DB44/T 1601 |  | ● |
|  |  |  | 线性热膨胀系数 |  | DB44/T 1601 |  | ● |
| 2 | 放射性 |  |  |  | GB 6566 | ● |  |
| 3 | 耐久性 | 耐高温性 |  |  | DB44/T 1601 |  | ● |
|  |  | 抗冻性 |  |  | DB44/T 1100.2-2012 |  | ● |
|  |  | 耐盐雾性 |  |  | DB44/T 1601 |  | ● |
| 4 | 耐化学腐蚀性 |  |  |  | DB44/T 1601 |  | ● |
| 5 | 耐污染性 |  |  |  | DB44/T 1601 |  | ● |
| 6 | 防滑性 |  |  |  | DB44/T 1601 |  | ● |
| 备注 | a 极重要质量项目； b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

  - 检验注意事项

- 带回实验室检测的样品在实验室拆装前应仔细检查样品封样状态，注意有无破坏问题和样品异常损坏。样品异常时做好相关记录，保留样品封样状态和样品拆装过程的影像记录。

- 判定原则

  - 监督抽查结果判定遵循原则：

    - 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

  - 单项判定

- 所有检测项目按单项判定。

  - 综合判定

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

- 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

- 核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

- 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

- 附件1

广东省云浮市人造石产品质量监督抽查检验项目费用及预算表

本次监督抽查检验费用参照粤价[2002]170号文附件要求及广东省云浮市质量计量监督检测所《产品质量检验收费标准》确定检验费用，单批人造石产品详细检验项目及收费情况见表1。

- 表1人造石产品检验项目费用表                    单位为元

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测费用（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据/对应序号、页码 | 监督费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度 | 项 | 155.00 | 体积密度 | 170号文/190，50页 | 108.50 |
| 2 | 吸水率 | 项 | 155.00 | 吸水率 | 170号文/190，50页 | 108.50 |
| 3 | 干燥压缩强度 | 项 | 280.00 | 干燥压缩强度 | 170号文/190，50页 | 196.00 |
| 4 | 压缩强度（冻融循环） | 项 | 5256.00 | 冻融循环后的压缩强 | 170号文/190，50页 | 3679.20 |
| 5 | 干燥弯曲强度 | 项 | 300.00 | 弯曲强度 | 170号文/190，50页 | 210.00 |
| 6 | 水饱和弯曲强度 | 项 | 300.00 | 弯曲强度 | 170号文/190，50页 | 210.00 |
| 7 | 放射性 | 项 | 1010.00 | 放射性 | 170号文/202，51页 | 707.00 |
| 8 | 线性热膨胀系数 | 项 | 418.00 | 线性热膨胀系数 | 序号291 | 418.00 |
| 9 | 莫氏硬度/巴氏硬度 | 项 | 211.00 | 莫氏硬度/巴氏硬度 | 序号291 | 211.00 |
| 10 | 耐高温性 | 项 | 310.00 | 耐高温性 | 序号291 | 310.00 |
| 11 | 抗冻性 | 项 | 3100.00 | 抗冻性 | 序号289 | 3100.00 |
| 12 | 耐盐雾性 | 项 | 2132.00 | 耐盐雾性 | 序号289 | 2132.00 |
| 13 | 耐化学腐蚀性 | 项 | 347.00 | 耐化学腐蚀性 | 序号289 | 347.00 |
| 14 | 耐污染性 | 项 | 201.00 | 耐污染性 | 序号289 | 201.00 |
| 15 | 防滑性 | 项 | 300.00 | 防滑性 | 序号289 | 300.00 |

- 表2 人造石产品单批次监督检验项目费用表           单位为元

| 序号 | 检验项目 | 实体面材 JC/T 908 | 石英石JC/T 908 | 岗石 JC/T 908 | 树脂型人造石 DB44/T768 | 无机型人造石 DB44/T1601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度 | —— | —— | —— | —— | 108.50 |
| 2 | 吸水率 | —— | 108.50 | 108.50 | 108.50 | 108.50 |
| 3 | 干燥压缩强度 | —— | 196.00 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
| 4 | 压缩强度（冻融循环） | —— | —— | —— | 3679.20 | —— |
| 5 | 干燥弯曲强度 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| 6 | 水饱和弯曲强度 | —— | —— | —— | 210.00 | 210.00 |
| 7 | 放射性 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 |
| 8 | 线性热膨胀系数 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 |
| 9 | 莫氏硬度/巴氏硬度 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |
| 10 | 耐高温性 | 310.00 | —— | —— | —— | 600.00 |
| 11 | 抗冻性 | —— | —— | —— | —— | 3100.00 |
| 12 | 耐盐雾性 | —— | —— | —— | —— | 2132.00 |
| 13 | 耐化学腐蚀性 | —— | —— | —— | —— | 347.00 |
| 14 | 耐污染性 | 201.00 | —— | —— | —— | 201.00 |
| 15 | 防滑性 | —— | —— | —— | —— | 300.00 |
| 单批费用合计 |  | 2057.00 | 1850.50 | 1850.50 | 5739.7.00 | 8436.00 |