2018年广东省云浮市预拌混凝土产品质量监督抽查实施细则

YZJ011-KJ-001-2018

- 范围

本细则适用于2018年广东省云浮市预拌混凝土产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则和异议处理。

本细则适用于搅拌站（楼）生产的预拌混凝土。

- 产品分类

  - 产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对预拌混凝土进行产品分类，其分类代码见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 375 | 37552 |
| 分类名称 | 混凝土、水泥和熟石膏制品 | 混凝土预制构件 |

  - 产品种类

    - 常规品

常规品为除特制品以外的普通混凝土，代号A。

    - 特制品

特制品包括高强混凝土、自密实混凝土、纤维混凝土、轻骨料混凝土、重混凝土，代号B。

- 术语和定义

GB/T 14902-2012标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥10000 | ≥3000，且＜10000 | ＜3000 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 14902-2012 预拌混凝土

GB/T 50080-2002 普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

JTJ 270 水运工程混凝土试验

企业登记执行的标准或在全国“企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 抽样

  - 抽样型号

根据企业的主要产品确定抽取的产品类型。产品类型确定后，按照不同型号产品的本年度销售收入（截至到最近月份的统计数据）从高到低确定产品抽取的型号。

  - 抽样方法

样品应在生产企业生产线末端并经确认合格的产品中随机抽取。

  - 样品数量与尺寸

依据GB/T 50080-2002/2.1规定混凝土样品取样量应多于试验所需量的1.5倍，且不小于0.02m3；取样应具有代表性，应在同一盘或同一车混凝土的约1/4、1/2和3/4处分别取样混合。抽取的样品在生产企业实验室进行强度试件成型。

根据GB/T 50081-2002/3.1混凝土试件尺寸应符合表3的规定。

- 混凝土试件尺寸选用表

| 试件横截面尺寸/mm | 骨料最大粒径/mm |
| --- | --- |
| 100×100 | 31.5 |
| 150×150 | 40 |
| 200×200 | 63 |

抗压强度标准试件为150mm立方体，100mm和200mm的立方体为非标准试件。

  - 注意事项

    - 样品应经生产企业对其有效性进行确认。

    - 生产企业应提供产品坍落度内控中间值、混凝土配合比。

    - 产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文件。

    - 强度试件成型在生产企业试验室进行，成型数量为2组（3个试件为1组），在生产企业实验室预养护24h~72h后，由抽样单位到生产企业进行取样并送检验机构进行标准养护。一组试件作为检验样品带回实验室，另一组为封存样品，封存在被抽查单位。

    - 所抽样品在运送过程中应注意保护，确保其有效性。

  - 样品处置

在抽检样品和备用样品的背面或侧面用封条作封样标记，拍照留存。封条应由抽样人员和企业相关人员签字确认。

  - 抽样单

- 抽样单应详细记录被抽查产品及企业相关信息，包括被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

- 记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“预拌混凝土”，应记录被抽查企业的所有预拌混凝土销售总额。

- 检验要求

  - 检验项目见表4。

- 预拌混凝土产品检验项目及现场抽样表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 样品规格/mm | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 14902-2012 | 推荐性 | GB/T 50081 | 150×150×150 | 1组(3块) |
| 2 | 水溶性氯离子 | GB/T 14902-2012 | 推荐性 | JTJ 270 | —— | 100g |
| 3 | 放射性 | GB 6566-2010 | 强制性 | GB 6566-2010 | —— | 2kg |

  - 检验注意事项

- 带回实验室检测的样品在实验室拆装前应仔细检查样品封样状态，注意有无破坏问题和样品异常损坏。样品异常时做好相关记录，保留样品封样状态和样品拆装过程的影像记录。

- 判定原则

  - 监督抽查结果判定遵循原则：

    - 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

  - 单项判定

- 所有检测项目按单项判定。

  - 综合判定

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

- 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

- 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

- 附件1

广东省云浮市预拌混凝土产品质量监督抽查检验项目费用及预算表

本次监督抽查依据广东省云浮市质量计量监督检测所《产品质量检验收费标准》确定检验费用，单批预拌混凝土产品详细检验项目及收费情况见表1。

- 表1 检验项目费用表

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 金额（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | 项 | 60.00 | 强度 | 序号132 |
| 2 | 水溶性氯离子含量 | 项 | 1000.00 | 水溶性氯离子含量 | 序号132 |
| 3 | 放射性 | 项 | 707.00 | 放射性核素 | 170号文序号202 |
| 单批费用合计 |  |  | 1767.00 |  |  |