2018年广东省云浮市建设用碎石产品质量监督抽查实施细则

YZJ011-KJ-010-2018

- 范围

本细则适用于2018年广东省云浮市建设用卵石、碎石产品质量监督抽查，内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则和异议处理。

本细则适用于建设工程（除水工建筑物）中水泥混凝土及其制品用卵石、碎石。

- 产品分类

  - 产品分类与代码

根据GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码 第1部分：可运输产品》对预拌混凝土进行产品分类，其分类代码见表1 。

- 产品分类及代码

| 产品分类 | 隶属产品大类 | 小类产品 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 153 | 15321 |
| 分类名称 | 砂、卵石、砾石、经破碎或压碾的石头 | 卵石、砾石、经破碎或压碾的石头 |

  - 产品种类

    - 卵石

卵石按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。

    - 碎石

碎石按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。

- 术语和定义

GB/T 14685-2011标准规定的有关术语和定义适用于本细则。

- 企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

- 企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年销售额/万元 | ≥10000 | ≥3000，且＜10000 | ＜3000 |

- 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 14685-2011 建设用卵石、碎石

企业登记执行的标准或在“全国企业标准信息公共服务平台”自我声明公开的标准以及相关的法律法规、部门规章和规范。

- 抽样

  - 抽样型号或规格

抽取同一分类、类别、公称粒径的实际规格产品。

  - 抽样方法

    - 在成品仓库或堆场的待销产品中随机抽取。

    - 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份（在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得）组成一组样品。

    - 从皮带运输机上取样时，应用接料器在皮带运输机机头的出料处用与皮带等宽的容器，全断面定时随机抽取大致等量的石子8份，组成一组样品。

    - 每次抽样的样品均抽2组样品，1组作为本次抽查的检验样品，1组为保留的备用样品，备用样品封存在被抽查单位。

    - 抽样工作应由企业陪同人员签字确认。

  - 抽样数量

各产品的抽样数量和规格见表3。

- 建设用碎石、卵石产品现场抽样表

| 序号 | 试验项目 | 最大粒径/mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 63.0 | 75.0 |
|  |  | 最少取样数量/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含泥量 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 24.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 80.0 |
| 2 | 泥块含量 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 24.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 80.0 |
| 3 | 针、片状颗粒含量 | 1.2 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 4 | 硫化物及硫酸盐含量 | 按试验要求的粒级和数量取样 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 坚固性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 压碎指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 表观密度 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 |
| 8 | 堆积密度与空隙率 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| 9 | 吸水率 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 10 | 放射性 | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 样品处置

    - 在抽检样品和备用样品的背面或侧面用封条作封样标记，拍照留存。封条应由抽样人员和企业相关人员签字确认。

    - 检测样品包装后带回检验机构，检验消耗。封存样品留企业封存，保存期应在抽查结果公布后不少于三个月。

  - 抽样单

- 抽样单应详细记录被抽查产品及企业相关信息，包括被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

- 记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“碎石”，应记录被抽查企业的所有碎石销售总额。

- 检验要求

  - 检验项目见表4。

- 卵石、碎石产品检验项目及现场抽样表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法 | 样品规格/mm | 样品数量 /kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含泥量 | GB/T 14685-2011 | 推荐性 | GB/T 14685-2011 /7.4 | 同表3 | 同表3 |
| 2 | 泥块含量 | GB/T 14685-2011 | 推荐性 | GB/T 14685-2011 /7.5 | 同表3 | 同表3 |
| 3 | 针、片状颗粒含量 | GB/T 14685-2011 | 推荐性 | GB/T 14685-2011 /7.6 | 同表3 | 同表3 |
| 4 | 硫化物及硫酸盐含量 | GB/T 14685-2011 | 推荐性 | GB/T 14685-2011 /7.8 | —— | 2.0kg |
| 5 | 坚固性 | GB/T 14685-2011 | 推荐性 | GB/T 14685-2011 /7.9 | ＜10 | 1.0kg |
|  |  |  |  |  | 10~20 | 2.0kg |
|  |  |  |  |  | 20~40 | 3.0kg |
| 6 | 压碎指标 | GB/T 14685-2011 | 推荐性 | GB/T 14685-2011 /7.11 | —— | 15.0kg |
| 7 | 表观密度 | GB/T 14685-2011 | 推荐性 | GB/T 14685-2011 /7.12 | 同表3 | 同表3 |
| 8 | 堆积密度与空隙率 | GB/T 14685-2011 | 推荐性 | GB/T 14685-2011 /7.13 | 同表3 | 同表3 |
| 9 | 吸水率 | GB/T 14685-2011 | 推荐性 | GB/T 14685-2011 /7.14 | 同表3 | 同表3 |
| 10 | 放射性 | GB 6566-2010 | 强制性 | GB 6566-2010 | —— | 2.0kg |

  - 检验注意事项

- 带回实验室检测的样品在实验室拆装前应仔细检查样品封样状态，注意有无破坏问题和样品异常损坏。样品异常时做好相关记录，保留样品封样状态和样品拆装过程的影像记录。

- 判定原则

  - 监督抽查结果判定遵循原则：

    - 若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

    - 若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

  - 单项判定

- 所有检测项目按单项判定。

  - 综合判定

- 经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

- 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

- 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，做出维持原检验结论的复检结论。

- 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检,并出具检验报告。复检结论为最终结论。

- 附件1

广东省云浮市卵石、碎石产品质量监督抽查检验项目费用及预算表

本次监督抽查检验费用参照粤价[2002]170号文附件要求及广东省云浮市质量计量监督检测所《产品质量检验收费标准》确定检验费用，单批卵石、碎石产品详细检验项目及收费情况见表1。

- 表1卵石、碎石产品检验项目费用表              单位为元

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 金额（元） | 对应收费标准的 项目名 | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含泥量 | 项 | 150.00 | 含泥量 | 序号113 |
| 2 | 泥块含量 | 项 | 150.00 | 泥块含量 | 序号113 |
| 3 | 针、片状颗粒含量 | 项 | 200.00 | 针片状颗粒含量 | 序号113 |
| 4 | 硫化物及硫酸盐含量 | 项 | 300.00 | 有害物质—硫酸盐及硫化物含量 | 序号113 |
| 5 | 坚固性 | 项 | 800.00 | 坚固性 | 序号113 |
| 6 | 压碎指标 | 项 | 300.00 | 强度—压碎指标 | 序号113 |
| 7 | 表观密度 | 项 | 100.00 | 表观密度 | 序号113 |
| 8 | 堆积密度 | 项 | 100.00 | 堆积密度 | 序号113 |
| 9 | 空隙率 | 项 | 100.00 | 空隙率 | 序号113 |
| 10 | 吸水率 | 项 | 100.00 | 吸水率 | 序号113 |
| 11 | 放射性 | 项 | 1010.00 | 放射性核素 | 序号105 |
| 单批费用合计 |  |  | 3310.00 | —— | —— |